Приложение №1

к Извещению и Документации

по открытому конкурсу №03-ОК

Технические характеристики на

Концентрат минеральный Галит помол №3

| Содержание |  |
| --- | --- |
| NaCl | 98.25 % |
| Ca | 0.32 % |
| Mg | 0.04 % |
| SO4 | 0.83 % |
| Нерастворимый остаток | 0.28 % |
| K | 0.012 % |
| Fe2O3 | 0.002 % |
| Массовая доля влаги | 0.25 % |